谈谈3mm黑色高压绝缘垫应用说明

一、3mm黑色高压绝缘垫产品概述：

具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材,广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用，具有较高的弹性，在介电环境中工作，zui大绝缘电压10万伏。一般规格为1000mm*1000mm～8000mm，也可按客户要求定长、定重。

二、3mm使用注意事项

的使用，应储存在干燥通风的库房中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上，避免受酸、碱、油等腐蚀品的影响。不要露天放置避免阳光直射。

三、3mm外观及规格尺寸：

斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫 边缘不齐或海绵状部分宽度不超10毫米，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

四、3mm工艺及成型：

上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

五、3mm厚度：

在整个3mm上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6毫米,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力。应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

六、3mm贮存：

应贮存在箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。

禁止与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10℃～21℃之间。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！